淡江大學95學年度第二學期課程教學計劃表

科目中文名稱：機械材料              	       授課教師：楊龍杰

| 開課班級 | 機電 系 2 年級 | 必選修 | 必修 |
| --- | --- | --- | --- |
| 學分數 | 3學分 3小時（單 學期 3 學分） | 先修科目 | 無 |
| 教學內容 及進度 | 週次 | 月／日 | 內容 |
|  | 第一週 | 03/05, 03/06 | 原子結構、鍵結力、晶體結構 |
|  | 第二週 | 03/12,03/13 | 晶格、米勒指數、原子堆積 |
|  | 第三週 | 03/19, 20 | BCC/FCC/HCP、多晶與異向性、X光繞射 |
|  | 第四週 | 03/26, 27 | 點缺陷與擴散(雜質散佈強化) |
|  | 第五週 | 04/02, 03 | 教學觀望週放假 |
|  | 第六週 | 04/09, 10 | 點面缺陷(塑性變形與差排運動) |
|  | 第七週 | 04/16, 17 | 金屬材料(拉伸、硬度、疲勞、潛變)與非晶體(玻璃) |
|  | 第八週 | 04/23, 24 | 聚合物(塑膠、彈膠體) |
|  | 第九週 | 04/30 | 期中考試週 |
|  | 第十週 | 05/07, 08 | 固態溶液與相圖(合金與時效(析出)硬化) |
|  | 第十一週 | 05/14, 15 | 顯微結構之轉換(碳鋼相圖與熱處理) |
|  | 第十二週 | 05/21, 22 | 陶瓷材料與製程 |
|  | 第十三週 | 05/28, 29 | 複合材料 |
|  | 第十四週 | 06/04, 05 | 材料腐蝕 |
|  | 第十五週 | 06/11, 12 | 材料之電性質與半導體材料 |
|  | 第十六週 | 06/18 ,19 | 材料之光性質與超導體、磁性材料(06/19端午節放假) |
|  | 第十七週 | 06/07 | 材料製程 |
|  | 第十八週 | 06/09-15 | 期末考試週 |
| 講授方式 | ■課堂講授 □分組討論 □參觀實習 □其他（ ） |
| 教學設備 | ■電腦 ■投影機 □其他（ ） |
| 教材課本 | Foundations of Materials Science and Engineering, William F. Smith, 4th ed., McGraw Hill, 2006 (高立) |
| 參考書籍 | (1)晶態面面觀，牛頓出版；(2)雙螺旋DNA結構發現者的青春告白，時報出版(3)固、特、異的軟物質，天下文化。(4)R. E. Hummel, “Understanding Materials Science”, Springer-Verlag, New York, 1998. (滄海)。(5) Schaffer, et al., “The Science and Design of Engineering Materials”, McGraw Hill, 1999 (滄海)。 |
| 批改作業篇數 | 2-3次 | 備 註 | 本欄位僅適用於所授課程需批改作業之課程教師填寫。 |
| 成績考核方式 | ■平時成績： 40 ％ ■期中成績： 30 ％ ■學期成績： 30 ％ □其他（ ）： ％ |

(參考書籍R. E. Hummel, “Understanding Materials Science”部分上課講義)

Chapter 1 material science and engineering

1.1

- 三要素：structure, properties and processing

1.2

- Sword: 軟鐵刀背(吸收能量、防止破壞)，鋼刃(砍削)

- Transistor--> consumer electronics

- Al-Ti alloy and Nickel-based alloy in aerospace industry

- Silica/borosilicate tiles for space-shuttles

- Optical fiber (SiO2) in communication industry

1.3 自閱

1.4 材料主要分類：

  - metals: 導電、強韌

  - ceramics: 絕緣、硬脆、抗熱

  - polymers: 絕緣、軟輕

  - composite: 質地輕且強

  - semiconductors: 硬脆、高純度、微小

1.5

- 機械、航太、土木-->著重-->機械性質

- 化工-->著重-->腐蝕、熱、流性質

- 電子-->著重-->電磁特性

- 材料-->著重-->新材料開發、材料選擇使用的諮詢、科技整合團隊

1.6 依照「材料分類」與「性質分類」為獨立軸向進行學習

錯誤更正：

p.7末二行：「設計」(「工程」；末行：…獲得”前所未有”組合特性…

p.14電性質部份：導電係數單位應該是1/[((m]

Chapter 2 Atomic structures

2.1

- Many properties are determined by the atomic scale structure alone: (1) the type of atoms present, (2) the types of bonding between the atoms, and (3) the way the atoms are packed together.

2.2

- The atoms consist of electrons, protons and neutrons.

- The properties of an atom is determined by the factors:

  - the atomic number Z

  - the mass of the atom

  - the spatial distribution of the electrons in orbits around the nucleus

  - the energy of the electrons in the atom

  - the ease of adding or removing one or more electrons from the atom to create an ion

(the last three factors are of primary concern in this course)

- Quantum mechanics theory is a mathematic framework developed by physicists in the early part of the 20th century to describe the interaction of electrons, protons, and neutrons in atoms and molecules.

- 同一族元素有相同的化學性質，且電子組態相似，也就是最外層電子軌域均相同，或稱之為「價數」(valence)相同。

2.3

- Thermodynamics: the study of the relationship between the thermal properties of matter and the external system variables such as pressure, temperature and composition.

- (Chemical) Kinetics: determines how rapidly reaction can occur.

- Changes in the system variables can result in a change in the thermodynamically favored states.

- Ordinary window glass is not a thermodynamically stable structure. (利用化學動力學定義其往低能量區域進行數千年也無法完成的過程…)

錯誤更正：

p.23 第一段部份：只有某些種電子的波運動可以滿足薛丁格方程式的約制，該方程式有效解(valid solution)可用三個量子數(quantum number) (n、l、m)來加以確認與說明。當波動方程式…則發現”另”一個可更完整描述電子存在現象之物理量，稱之為「電子自旋」，…(Pauli’s exclusion principle)，意即沒有兩個相互影響的電子，可以擁有相同的四個量子數。如此…

R. E. Hummel, “Understanding Materials Science”, Springer-Verlag, New York, 1998.

(滄海)

Chapter 5 Alloys & Compounds

- 除了work hardening等少數方法之外，純物質的機械性質不易改變(改而訴諸合金與化合物

  - solid solution (alloy) strengthening合金硬化

  - precipitation (age) hardening析出(時效)硬化

  - dispersion strengthening

  - grain size strengthening

5.1 Solid solution (alloy) strengthening

    - add atoms (solute atoms) into the “solvent” or “matrix”(substantial solid solution

    - The movement of dislocations upon application of a shear stress is then eventually obstructed and the alloy becomes stronger but less ductile.

    - The yield strength of an alloy increases parabolically with the solute concentration. ()

    - solute 與solvent原子尺寸差異越大，合金硬化效果越好。

5.2 Phase diagram (相圖)(結構、成分、性質均勻者，稱之”相”；並不只是純物質的液態、固態、氣態才是”相”；舉凡合金或熔融液，在其合適的溫度與組成範圍內，具有類似的微結構或型態特徵，都算是”相”，如同下圖中的(、(、(、L；其中(、(、(是合金相；L是熔融液)

5.2.1 Iso-morphous (等晶形) phase diagram

- binary (二元; two-component) phase diagram

  - Solidus固化線(以下()

  - Liquidus液化線(以上L)

  - 二線夾出液固共存區((+L)

- 例如Cu-Ni alloy，原子半徑相差在15%之內。

- Gibbs phase rule：F=C-P+1，C:成份數，P:相的數目，F:自由度。

- 對於binary iso-morphous phase diagram: F=2-2+1=1(代表只有選擇一種狀態的自由度，假若擇定好溫度(如1210度C)，則液相(L中含Ni 23%)與固相((中含Ni 34%)的成分也跟著決定下來。

- level rule (槓桿法則)：說明在某等溫下，對應某Cu或Ni成分之狀態(支點；如右圖31%)下，有多少質量分率是液相(L；如右圖L佔(34-31)/(34-23)*100%)或固相((；如右圖(佔(31-23)/(34-23)*100%)(正比於支點另一桿端之長度(可應用於合金冷卻固化過程中之固液態質量分率變化之估計)。

(課本7.3.3節)

- Non-equilibrium solidus line的修正：極慢的冷卻(quasi-equilibrium)才是近乎理想平衡過程，而實際上較快的冷卻速度，導致往下修正(如右圖)的固化線(tree-shaped dendritic (樹枝脊骨狀；如右下圖) growth on the walls of a mold or on crystallization nuclei (不好的現象)(須進一步利用homogeneous heat treatment, heat working, rapid solidification等方式避免之。

- 例子：糖水

    - 溶解限度線以上：未飽和糖水。

    - 溶解限度線以下：飽和糖水+析出多餘的糖。

- 例子：鹽水

    - 兩種固相：鹽與冰。

    - 兩條溶解限度線，一條往右上升到鹽的熔點(3000多度C)，另一條往左上升到冰的熔點。

    - 多出一條絕對固相線(-21度C；共融點；對應含鹽量23.3%)，該線以下為”鹽-冰”混合固體。

- 例子：Ag-Cu alloy

    - 令Cu如同冰為(相，Ag如同鹽為(相，共融點780度C(含Ag 28.1%)。

    - Cu Ag兩端低溫部位各加上溶解限度線；而兩端高溫部位加上iso-morpous phase diagram的觀念，便可以得出完整的Eutectic (共晶或共融) phase diagram。

5.2.2 Eutectic (共晶或共融) phase diagram

- 共晶點或共融點：三相((, (, L)共存點。

- 該點F=2-3+1=0(固定的溫度與成分，無法調制變更該狀態。

- 從合金熔融態冷卻時，若經過共晶點，會有thermal arrest的情形，冷卻固化過程保持恆溫不動，完全固化後才繼續降溫。

- 合金固化後的微結構(lamellar or plate-like (如同千層派)。

- 以Ag-Cu合金為例，L28.1%Cu((8.8%Cu+(92%Cu，一層((含Cu較低的合金相)，一層((含Cu較高的合金相)。

- 共晶溫度通常遠比個別的金屬熔點為低，可用於共晶融合(如Si-Au，共晶溫度約350-400度C，遠低於Si熔點1450度C，或Au的熔點1080度C。)

5.2.3 Hypo-eutectic & Hyper-eutectic alloys

- Hypo-eutectic (亞共晶) alloy: contains less solute than the eutectic composition (8.8~28.1% Cu for Ag-Cu alloy)；冷卻後除了lamellar微結構外，另外解析出(相的晶粒(參考右圖)。

- Hyper-eutectic (過共晶) alloy: contains more solute than the eutectic composition (28.1~92% Cu for Ag-Cu alloy)；冷卻後除了lamellar微結構外，另外解析出(相的晶粒。

  - Precipitation Hardening 析出硬化 (Age Hardening 時效硬化)

- 1910年A. Wilm發現Al中加入4% Cu或Mg，再輔以適當熱處理，可大幅強化鋁材，而重量仍輕，無礙使用於飛機結構中…

- 當合金中solute低於某溶解限度之後，維持某種固態相。以solute比例較少的(相而言，只要合金態在solvus line之上，而且在eutectic temperature之下，則保證(相固態合金之均勻形成。

- 以少量Cu放入Al為例，前述(相合金首先溫度設定於500度C，低於660.4度C熔點與共晶溫度(548.2度C)，以保證合金全為(相。之後予以焠火(quench)，由500度C急速冷卻至室溫或80度C。由於降溫快速，並非近趨平衡冷卻，故形成(相之過飽和之合金(且來不及形成((+()層狀微結構)；合金材質變硬變脆，強度變佳。為進一步提高強度，再將材料升溫約原來熱處理溫度之半(100-250度C)，並持續一段時間，此種退火(anneal)程序，稱之「時效」(aging)。

- 時效過程中，輔以合適的時間，另一(相將析出於原來之(相中，有效阻絕了dislocation的運動，故合金之材料強度增高。少於該合適時間，稱之under-aged；超過，則稱之over-aged，都無法達到硬化的目的。前者因為(相析出太少，不足以阻絕dislocation的運動；後者則因為合金相已經接近((+()的均勻層狀微結構，dislocation又可以開始順利運動。

- 時效硬化發生的條件：

  - 低溶質比例合金的升溫，以保證只有某一(()相存在。

  - 利用焠火阻止第二相(()析出。

  - A finely dispersed hard & brittle metastable phase均佈析出於原來的合金相之matrix之中。

  - Dispersion Strengthening

- 另外加入finely dispersing small, hard, and inert particles以阻礙dislocation movement。

- particle size約在10nm。(例如ThO2 in Ni alloy; Al2O3 in Al alloy)

- 除了先前時效硬化的第二相析出外，另可用粉末冶金(powder metallurgy)的方式製作(先緻密混合(高溫退火sinter)

Chapter 8 Iron and Steel

8.1 Phases and Micro-constituents

Fig. 8.1 Fe-C phase diagram (C % < 6.67%)

- Cementite: Fe3C (6.67 %), Hard and brittle    碳化鐵

- Austenite: FCC, non-magnetic, (-phase       沃斯田鐵

- Ferrite: BCC, (-phase, soft-ductile           肥粒鐵

- Pearlite: BCC, eutectic phase mixture ((+Fe3C)波來鐵

- Bainite:                                變韌鐵

- Martensite:                             麻田散鐵

8.2 Hardening mechanisms

- Eutectoid steel (共析鋼)

- (-, (-, (- phase: solid-solution strengthening

- Pearlite: ( (soft) + Fe3C (hard); dispersion strengthening

- Lamellar micro-structure obtained by the eutectoid cooling:           ( ( (+Fe3C

- Hypo-eutectoid steel (亞共析鋼)

- C % < 0.77%

- (-phase quasi-coats the grain boundaries of ( -austenite(pearlite precipitates below 727(C (右圖(a)晶粒邊界是肥粒鐵)

- Hard but still ductile due to the continuous and soft ferrite.

- 隨C含量增加而增加強度，但在共析點之下

- Hyper-eutectoid steel (過共析鋼)

- C % : 0.77~2.11 %

- 晶粒邊界是碳化鐵 (上頁圖(b))

- Brittle 不易加工，需要退火處理使pearlite 晶粒圓球化

  - Heat Treatment

- Time-Temperature-Transformation (TTT) diagram (Fig. 8.4 for eutectoid steel)

  - 自共析點727(C以上的溫度，淬火降溫到稍低於共析溫度並維持定溫，使austenite之晶粒邊界開始析出ferrite以及cementite，速度極慢，時間極長。當pearlite層狀結構開始形成，稱之pearlite start time (Ps)。所有austenite全部轉為pearlite時，稱之pearlite finish time (Pf)。此時受限於晶核密度不高，pearlite呈現較粗的晶粒，硬度頗差。

  - 若淬火到較低的溫度，晶核密度提高，形成之pearlite 質地較細緻，硬度增加。相對於(a)步驟，轉換時間也縮短許多。

  - 若austenite共析鋼淬火溫度再降低，cementite將直接以針狀微結構形式，析出於ferrite matrix中，稱之Bainite(變韌鐵)。溫度在550(C~350(C範圍，稱之upper or coarse Bainite，硬度比pearlite佳，且因ferrite matrix之故，延展性亦變好。

  - 溫度範圍再降至350(C~250(C，稱之lower or fine Bainite，硬度更高，但韌性稍差，此因有更多針狀cementite微結構形成。所需之熱處理時間也跟著更長，以完成此種轉換。

  - 若迅速淬火至室溫，使來不及形成ferrite或Bainite，改以極為硬、脆之體心六面體(BCT, body-centered tetragonal)結構出現，稱之martensite。高硬度然而韌性變差的原因是，BCT沒有最密堆積平面提供差排運動。Fig. 8.4之Ms與Mf各代表martensite開始與最後析出的溫度，該溫度持續多久，並不影響martensite析出量之多寡。

- 淬火媒介影響martensite之形成。例如，鹽水：水：油=5：2.5：1冷卻速度加倍；施予攪拌再增快一倍。

- 工件大小也影響熱處理效果。對於較厚的工件，表面較內部易轉換為martensite；但內外不一導致的殘留應力，也會形成淬火裂縫(quench crack)，況且太大的工件本不易作有效的淬火。

- 太硬脆的martensite不適合做機械加工，故需要後續之熱處理，稱之回火(tempering)。溫度約450(C~600(C，其中ferrite會再度自針狀的cementite內析出，使得延展性變好，但犧牲部分的硬度。

- 麻田散轉換(Marensite transformation) 也發生於其他合金。如Cu-Zn，Co，poly-morphic ceramic。又如Ni-Ti及Cu-Zn-Al合金，具有形狀記憶效果(shape-memory effect)，亦即外力變形產生martensite alloy(硬、脆)，但經過升溫回火後，又恢復原來之austenite alloy (軟、韌)。

- 亞析鋼之TTT圖(for low-carbon hypo-eutectoid steel)

  - 由(((+(，但溫度略高於共析溫度727(C，則不管時間持續多久，ferrite含量不變。

  - 若溫度低於共析溫度，則(((+Fe3C(pearlite)，並在等溫環境下漸漸變化完成。

  - 再淬火降溫並維持定溫，使成為Bainite；比起pearlite，Bainite沒有固定之成分與組成。

- TTT diagram for hyper-eutectoid steel

(((+Fe3C(Bainite，餘與hypo-eutectoid相仿。

- 形成martensite之起始溫度Ms與末了溫度Mf，與C含量有關(Fig. 8.6)：martensite transformation 即使在低溫也很少能轉換完全(因為在TTT圖之鼻端，淬火時間不長，不易控制準確)，仍有部分austenite殘留，且隨C含量增加而定性增加。

(熱處理之例題)

Alloyed Steels

- 加入合金料的效果：Mn, Si, Ni, Cu, Mo, V (含量低於1%)，用以將TTT圖之鼻端右移，拉長淬火時間，使martensite transformation 得以完全，毫無pearlite或Bainite之殘餘。(hardenability)

- 合金料的加入，同時也改變共析點的成分(shift of the eutectoid composition)，往低碳量方向偏移。舉例：增加1% Mo (Molybdenum)，共析點由0.77%降至0.4%之C含量。如此一來，主要的顯微組織(primary micro-constituent)由ferrite變成cementite。(相對於原來之C含量，共析點降低代表不須0.4%以上之C含量；多出之C可解析成cementite。)

- 另外共析溫度(eutectoid temp.)也跟著改變。例如：5 % Ni，共析溫度降低70(C(Mn亦然)。Cr, W, Mo則提高。

- 降低 Ms與Mf。

- The time needed for tempering is generally diminished by alloying. (不必回火)

- Cr加入Fe (at least 12%) 得到不鏽鋼(stainless steel)。因為氧化鉻(chromium oxide)長在表面保護內層。提高Cr含量、減少C含量的結果，ferrite成為主要顯微組織，solid-solution hardening取代了dispersion strengthening的機制。(典型Cr含量可提高至30%，C則要壓低至0.12%以下。)經過熱處理之不鏽鋼，也具有martensite相，供刀具或軸承使用。

8.5 Cast Iron (鑄鐵；生鐵)

1.

- 3000年前中國人造鐵器的材料。

- 藉增加含碳量，降低熔點：由1530(C降至1150(C左右，方便澆鑄。

- 一般含碳量在2.11%以上，皆稱之鑄鐵(2.5~4.5%為實用範圍。)

- 先前討論鋼材時，採用「鐵—碳化鐵」相圖；但碳化鐵是meta-stable化合物，換言之，會分解成肥粒鐵及石墨。且含C量越高，冷卻速度越慢，趨勢越明顯。(加入2 % Si會更加速石墨的分離。)

- 「鐵—石墨」相圖中之共析溫度738(C(大於727(C)，共晶溫度1154(C (大於1148(C)      [為何鑄鐵熔點仍比鋼材低？]

2.灰鑄鐵(gray cast iron)；以貌得名

- least expensive metal

- effectively damp mechanical vibrations(main body of heavy machine

- 熔融時流動性佳，易於澆鑄複雜外形；固化時收縮不明顯；質地耐磨損。

- 質脆、(拉伸)強度差，不適用於工具。

- 含1~3 % Si，易使石墨以洋芋片(flake)的外形，析出於肥粒鐵晶陣中(參見Fig. 8.8a)；但低Si量及快速冷卻，會使cementite來不及轉為肥粒鐵及石墨，而無法增加韌性。

- 延性鑄鐵(Nodular cast iron or ductile cast iron)

- 加入少於1%的Mg or Cs，使石墨在波來鐵中析出時，可呈現球狀。

- 700(C數小時後緩慢冷卻，形成肥粒鐵晶陣以增加韌性。

- 用於曲軸、齒輪、氣閥。

- 白鑄鐵(white cast iron)

- 含少於1%的Si，且經過急速淬火冷卻而得(碳化鐵晶陣)。

- 硬、脆。

- 當工件過厚，淬火後得較硬脆之表面耐磨面(白鑄鐵)；但內部因冷卻不夠快，仍只是灰鑄鐵。

- 用於滾壓工廠之滾壓子(rollers in rolling mills)。

- 可鍛鑄鐵(malleable cast iron)

- 可將白鑄鐵在inert atmosphere (不會氧化)下升溫到800~900(C，cementite完全轉為肥粒鐵(或波來鐵)晶陣，包夾石墨粒。

- 高強度、中度韌性。

- 用於傳動齒輪、氣閥及其他高負載(heavy duty)的零件。

Chapter 11 Electrical Properties of Materials

- resistivity [(-cm]：(=1/((conductivity

- 超導體與絕緣體之(或(數值相差1040倍，是大自然中唯一可以與「宇宙—電子」尺寸大小差別相提並論之性質。

- resistance：R=(L/A

- The conductivity of semiconductor, varies substantially with temperature and purity.

- Ohm’s law：V=IR

Another form：j=((=I/A (current density=conductivity*electric field)

11.1 conductivity and resistivity of metals

1. linear empirical equation

- (2=(1[1+((T2-T1)]；(==(thermal+(residual

2. 電子的粒子觀點

  - 電阻來源：drifting electrons collide with lattice atoms(losing energy.)一旦溫度上升，lattice atoms震盪變劇，增加碰撞機率，故電阻增加。

  - residual resistivity；(residual~univanished electrical resistance at near-zero temperature.

  - (residual =(impurity+(defect~caused by collisions with imperfections in the crystal(impurities, vacancies, grain boundaries, and dislocations.)；temperature independent!

3. 電子的波動觀點

藉由matter wave之scattering，能量為atomic oscillator所吸收，再輻射出sphericalwaves。二個以上之再輻射波，再晶格週期結構下形成建設性干涉(constitutive interference)，不改變原先強度及方向，稱之「同相」(in-phase)；整個機構稱為「共形漫射」 (coherent scattering)。然而若實際造成漫射的原因是缺陷而非原子核心，而無法造成同相，則稱之「非共形漫射」(energy loss

4. (=(th+(impurity+(defect=(th+(residual

(th：ideal resistivity

(impurity：constant for a given metal or alloy

(defect：heat-treatment-dependent；e.g. the quench-in vacancies induce the increase of resistivity (淬火增加阻抗)which can be erased by the room-temperature aging (時效硬化) or the annealing (退火)at slightly elevated temperature.

5. free electron model：

(=Nf(((e2/m

Nf：no. of free electron per cubic meter in the material

(： average time between two consecutive collisions (relaxation time)

semiconductor/insulator自由電子少，(小；metal 反之。

降低溫度或減少imperfections，(拉長，(變大，(變小。

上述model 無法顯明多少價電子(valence electron)可以躍升為自由電子(Schroedinger方程式(量子力學)

6. 氫原子能階 (energy level) ~ Fig. 11.5

En= -13.6/n2 [eV]

可描述isolated atom的電子軌域。但當電子彼此靠近時，至終成為固體，個別的能階轉寬為能帶(energy band)；同樣的，電子在固體的例子，也只能存於能帶中。各能帶隨不同材質及溫度(原子間隙)而完全分開、部分重疊(bivalent metal)、甚至完全重疊(monovalent metal; Cu, Ag, Au)。

7. 能帶充填 (~Fig. 11.6) 以電子之多寡決定(或(之性質：

Fermi-level：the highest level of electrons filling within a band (EF)

Semiconductor/insulator填滿能帶(惟一差別是前者離上一能帶之能差小。)

Metal則皆部分填滿能帶。

然而部分填滿能帶者才能傳導電流！(根據量子理論，略高於EF之電子，尚有裕度於該能帶中，依外加電場加速成電流。略高於EF之原因可能是溫度激發部分電子之故。而且並非所有自由電子皆能傳導電流。)

11.2 Conduction in Alloys

1. The residual resistivity of alloys increases with increasing amount of solute content. (異質造成碰撞機率增加，故電阻率增大。)

2. 純Cu太軟，強度不夠，故在製成電線前，可能經過work hardening (抽線時)、dispersion strengthening(加入1%之Al2O3)、age hardening(Cu-Be時效)、solid-solution strengthening(加入Zn之類的合金料)等強化過程。付出的代價是(變差。

11.3 Superconductivity (1911 H.K. Ones發現Hg在4.15K有超導現象)

- 27種元素(Hg, W, etc.)、ceramics(含CuO)、organic compounds(based on Selenium or Sulfur)

- 在Tc (critical temperature)下，(劇升至1020 [1/(--cm] (Fig.11.9)

- Tc: 0.01K for W；125K for High Tc SuperConductor(HTSC高溫超導陶瓷)

- Tc>77K(液態氮沸點)較為實用，因為致冷方便。

- HTSC的例子：1-2-3 compounds YBa2Cu3O7-x(釔鋇銅氧)

- High magnetic field / high current density 會消除超導性

Type I superconductor   Type II superconductor

- 用於strong electromagnets in magnetic resonance imaging devices(NMR核磁共振)、high-energy particle accelerator(加速器)、electric power storage device、power transmission line、高速磁浮列車、高速開關(cryotron)

- 目前的困難：Tc、質脆、線材、穩定

- 可能解決途徑：其他材質、薄膜製程

- 超導體量子理論：1957, Bardeen

11.4 Semiconductors

- 半導體電阻率介於導體與絕緣體之間，本無稀奇之處。Their usefulness results from a completely different property, which are called “doping”(雜質), remarkably change the electric behavior of semiconductors. (濃度比例雖小，但是導電率卻大幅變動。)

- 矽是半導體材料中之最大宗。矽元素佔地殼含量28%；便宜；氧化層生長容易；導熱性不差；無毒性；對環境抵抗力佳。

- 本質半導體(intrinsic semiconductor)

- electron band structure—valence band(共價帶): 填滿電子

band gap (能隙；Eg): 1.1 eV for Si

conduction band(傳導帶): no electrons at 0K

- T>0K，部分共價帶電子thermally excited，躍升到傳導帶成為自由電子。

- 常溫下(300K)，約每10E13個原子，才有一個電子躍升為自由電子。

- mobility: (=v/(；單位電場強度下增加的速度；對於雜質與晶體缺陷非常敏感。

- conductivity: (=Ne(((e

- 在區域淨化(Zone refining)及Czochraski拉晶(法)技術未成熟之前(約1960年之前)，矽晶(質)的mobility/resistivity/conductivity不穩定，不若Ge般被市場採用。

- Ne=4.84E15(T1.5(exp[-(Eg/2kBT)]；基本上Ne、(隨著溫度遞增；洽與金屬或合金特性相反。

- 共價帶部分”電子”躍升到傳導帶之後，剩下的”電洞”也具有導電作用，惟方向與電子相反。故總導電率應同時來自電子與電洞：

(=Ne((e(e+ Nh((h(e

Fermi-level也是電子與電洞之平均，約在band-gap之中央。

- 非本質半導體(extrinsic semiconductor)—加入約百萬分之一或更低的雜質，置換原先的半導體原子。

- donor, Group V, 如磷(P)、砷(As)，多一個電子--> n-type semiconductor

- acceptor, Group III, 如硼(B)、鎵(Ga)，少一個電子--> p-type semiconductor

- 以Si中摻雜P而言，只須0.045eV(<Eg)，便能將P多出的價電子，躍升到傳導帶。故在常溫下，摻雜之P幾乎都作為電性傳導之用。Fig.11.13顯示：常溫時，摻雜量決定導電率；高溫時，又恢復成取決於溫度之本徵載子濃度(intrinsic carrier concentration)來控制導電率。

- 化合物半導體(compound semiconductor)

- III-V族：如砷化鎵(GaAs, gallium arsenide)，具有wider band gap and larger electron mobility，應用於高速電子元件，價格較為昂貴。

- II-VI族：ZnO, ZnS, ZnSe, Cd Te

- IV-IV族：SiC (Eg=3eV, 一直到700(C才由intrinsic effect掌握。)

- 公光電產業使用，如發光二極體(LED)、雷射二極體(laser diode)。

- semiconductor device

- 1947年，Bell Lab.的Bardeen, Brattain, Shockley發明Ge材質的點接觸式電晶體(point-contact transistor)，開啟了固態電子技術(solid-state micro-electronics tech)之新紀元。

  - Germanium junction transistor (Shockley, 1950)

  - Silicon transistor (Shockley, 1950)

  - Integrated circuit (Kilby, TI, 1959)

  - Planar transistor (Noyce and Fairchild, 1962)

- Rectifier / diode 整流器/二極體：交流電轉為半波整流的直流電—包含一連接p型與n型半導體的結合面(junction)---> depletion region 空乏區，或障礙層barrier region 或space charge region。

- Reverse bias反向偏壓，空乏區增厚~no current flows (reverse saturation current；Io)

Forward bias順向偏壓，空乏區減薄~I=Io[exp(qV/kT)-1]

- 太陽能電池Solar cell (photo-voltaic device)光二極體的一種

- bipolar junction transistor (BJT)

  - emitter (E射極), base (B基極), collector (C集極)；base尺寸極薄、低摻雜

  - BE: forward bias, BC: reverse bias

  - 小電流訊號自emitter發出，大電流訊號自collector輸出(amplification 放大)

  - 電流導通與否由BE電壓控制。

  - 耗能則視BC電阻發熱決定。

- metal-oxide-semiconductor field effect transistor (MOSFET)

  - drain (D汲極), gate (G閘極), source (S源極)

  - normally-off MOSFET (enhancement mode)

  - normally-on MOSFET (depletion mode)

  - 由閘極電壓VG控制channel(在oxide氧化層下之載子通道)之導通與否。

  - 耗能很少。

16.3 高分子聚合物 (Polymer)

- 塑性塑膠 (Thermoplastics)

  - 加熱成型，可重複成型；長鏈之間以次級鍵(凡得瓦爾力)維繫。

  - 未飽和含碳單體分子(monomer)，如乙烯C2H4 (ethylene)，其中具有C=C雙鍵。

n (C2H4)    (   ((C2H4)n(

其中n稱為聚合度(degree of polymerization; DP)；n=3,500~25,000 for PE (聚乙烯 polyethylene；軟化點110(C)

  - 聚合反應步驟

    - 起始(initiation)：加入起始劑(initiator)，如過氧化氫(H2O2；hydrogen peroxide)，加熱使之分解為自由基(free radical)：   H2O2(2HO( ； HO(+ C2H4( HO- C2H4(

    - 進行串聯(propagation)：聚合後能量比個別單體低

HO C2H4(+ C2H4( HO- C2H4 -C2H4(--- (持續串連下去)

    - 終結(termination)：包含以下機制

      - 長鏈彼此結合(combination)

      - 加入自由基

      - 任一氫基去掉與另一長鏈之自由端形成C=C (disproportionation)

由於終結是一random process，故聚合度 DP只能以範圍界定，不是固定值；分子量也跟著有以下兩種定義。

  - 分子量

    - 平均數目分子量 (number-average molecular mass)—單一單體聚合物

Mn = ( ni Mi

ni：number fraction of the chains that have this mean molar mass Mi

    - 平均質量分子量 (mass-average molecular mass)—多種單體聚合物

Mw = ( mi Mi=( ni Mi2

mi：mass fraction of the chains that have this mean molar mass Mi

  - initiator加得越多，分子鏈反而越短，終結越快。

  - 著名且常用的thermoplastics：

    - PP (polypropylene)；聚丙烯；軟化點165(C

    - PS (polystyrene)；聚苯乙烯；軟化點150(C

    - PVC (poly vinyl chloride)；聚氯乙烯；軟化點200(C

    - PMMA (poly methyl meth acrylate)；聚甲基丙烯酸甲酯 (俗稱壓克力)；軟化點160(C

    - PTFE (poly tetra fluoro ethylene)；聚四氯乙烯 (俗稱鐵氟龍Teflon)；軟化點370(C

- 熱固性塑膠 (Thermo-setting plastics)

  - 化學反應硬化成型，不可重複成型；網狀碳原子共價鍵結。

  - 部分採加熱、加壓方式產生交聯(cross-linking)。

  - 其餘採室溫之化學反應產生交聯。

  - 抗拉強度與尺寸穩定度均佳。

  - 例子：

    - 酚醛類塑膠(phenolics)：

1909年L.H. Baekeland以酚(phenol；C6H5OH)與甲醛(formaldehyde；CH2O)反應製成「電木」(bakelite；酚醛樹脂)，現仍廣泛用於低價位電路板(PCB)等。

    - 環氧樹酯(epoxy resin)：

具有環氧基群(如下)。加入諸如”乙烯二胺”(NH2(CH2(CH2(NH2硬化劑或交聯反應劑)，打斷兩端環氧基環，使環氧樹酯之氧O與交聯劑(NH2之氫H結合，形成如下圖之分子結構式。環氧樹酯普遍用於不同材質間之粘著劑，或是電路導線與大氣之防潮隔絕/機械防護封裝。

- 彈膠體 (Elastomers)

  - 橡膠(rubber)

    - 天然橡膠汁液本為許多長鏈狀分子(化學式如下)，乾掉時藉著空氣裡氧原子(O)之加入，彼此接合在一起。然而氧之化學活性高，繼續與橡膠分子反應，最終卻使接合一起的長鏈網絡一一斷裂。故自然乾固的橡膠製品並不耐用。

    - 1839年，Charles Goodyear藉著加入硫(S)，得到可彎曲、富彈性的天然橡膠；此為「硫化」反應(vulcanization)。S與O類似(同一族元素)，可使橡膠長鏈分子結合，如下圖；且S之化學活性遠小於O，故而穩定性大增！(至今輪胎中仍有幾層是硫化橡膠。)

    - 每一長鏈動輒含有100萬個原子；其缺乏明確的熔點；無法結晶，故不為19世紀化學家所感興趣(部分研究人員轉而研究熱塑性塑膠…)

  - 矽橡膠；聚矽酮 (silicone；PDMS；poly-di-methyl-siloxane)

    - 化學式如右，其中X或X’可以是H或CH3(甲基)或C6H5(苯環)。

    - X或X’若是CH3(甲基)，名為「聚二甲基矽氧烷」。其可以藉由過氧化苯甲基(Benzoyl-peroxide)，將兩個甲基群予以合併並且除氫(H2()。

# Text boxes

CH3

C(C--C(C

H

CH3

n

H

H

H

H

H

H

H

H

n

CH3

H

C(C=C(C

H

H

H

H

n

CH3

H

C(C--C(C

S

S

X

X’

Si(O

n

n

+ H2

CH3

Si(O

CH3

CH3

n

Si(O

CH3

CH2

n

Si(O

CH2

CH3

n

Si(O

OH

OH

O=C

H

(H

(CH(CH2

CH2(CH(

+ H2O

OH

OH

C

H

H

O

O

+  NH2(CH2(CH2(NH2

(CH2(CH(CH2OH

(CH2(CH(CH2OH

NH

NH

CH2

CH2